- Резиновые прокатные сита

- Основные размеры и масса сит

| Обозначние сита | размеры отверстий,мм |  | Ширина,мм |  | Масса 1 м2, кг, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наминальное занчение | Предельное отклонение | Наминальное занчение | Предельное отклонение |  |
| РПС-3 | 2,6*18,4 | ±0,5 | 665 | ±1 | 7,6 |
| РПС-5 | 3,9*9,5 |  | 664 |  | 7,2 |
| РПС-8 | 7,8-7,9 |  | 675 |  | 7,8 |
| РПС-10 | 10*10,2 |  | 664 |  | 7,2 |
| РПС-15 | 14,8*14,8 |  | 672 |  | 8,9 |
| РПС-18 | 18,9*17,7 |  | 590 |  | 10,6 |
| РПС-20 | 20*18,7 |  | 668 |  | 10 |
| РПС-24 | 19,6*22,7 |  | 683 |  | 9,7 |
| РПС-40 | 40*40 |  | 665 |  | 10,7 |
| РПС-60 | 58,5*53,2 |  | 664 |  | 13 |

Длина сита с комплектом крепежа и их количество применяемых для различных марок грохотов, зависит от марки сита

| Для сит РПС 3, РПС 5, РПС 10, РПС 24, РПС 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка грохота | Размеры ситовой поверхности, мм | Длина полотна, мм | Количество, шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рам подситников | Полотен | Скоба | Хомутов | Болтов | Гаек |
| ГИЛ 32 ГИЛ 32Н | 1250х2500 | 1200 | 2 | 4 | 12 | 6 | 12 | 24 |
| ГИЛ 42 ГИС 42 ГИЛ 43 | 1500х3750 | 1450 | 2 | 5 | 16 | 8 | 16 | 32 |
| ГИЛ 52 ГИС 52 ГИТ 51Б | 1750х4500 | 1700 | 2 | 6 | 18 | 9 | 18 | 32 |
| ГСТ 62 ГИС 62 ГИС 62Г ГСТ 61Г ГИСЛ 62 | 2000х4960 2000х5000 2000х52200 | 1950 | 2 | 7 | 28 | 14 | 28 | 56 |
| ГИЛ 72 ГСТ НСО ГСТ 72 ГСТ 72М | 2500х6370 2500х5820 2500х6000 | 2450 | 3 | 9 | 40 | 20 | 40 | 80 |

Для сит РПС 20

| Марка грохота | Размеры ситовой поверхности, мм | Длина полотна, мм | Количество, шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рам подситников | Полотен | Скоба | Хомутов | Болтов | Гаек |
| ГИЛ 32 ГИЛ 32Н | 1250х2500 | 1200 | 2 | 6 | 14 | 7 | 14 | 28 |
| ГИЛ 42 ГИС 42 ГИЛ 43 | 1500х3750 | 1450 | 2 | 6 | 16 | 8 | 16 | 32 |
| ГИЛ 52 ГИС 52 | 1750х4500 | 1700 | 2 | 7 | 18 | 9 | 18 | 36 |

Физико-механические показатели резин

| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении в Мпа, не менее | 50 | ГОСТ 270-75 |
| Относительное удленение при разрыве в %, не менее | 300 | ГОСТ 270-76 |
| Твёрдость в ед. по Шору,не менее | 60 | ГОСТ 270-77 |

- Качество поверхности сит должно соответсововать требованиям

| Вид отклонений | Допустимые размеры |  |
| --- | --- | --- |
|  | на рабочей поверхности сита | на нерабочей поверхности сита |
| Недооформленность краёв сита | Не допускается | Допускается |
| Неровности и отпечатки на поверхности | Допускается | Допускается |
| Недоопресовки,углубления, раковины | 3мм, не более | 5мм,не более |
| Обрывы перемычек | Не допускается | Не допускается |
| Следы обработки по краям сита | Допускается | Допускается |
| Разнотон,разноцвет, матовость,следы от антиадгезива | Допускается | Допускается |
| Несосредоточенная пористость в среде сита | Допускается | Допускается |