Рукава резиновые

Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные ГОСТ 25452-90

Маслобензостойкие; Температура работоспособности от -40°С до +70°С; Для холодного климата от -50°C до +70°С; Разрывное давление от 68,0 МПа (680 кгс/см 2 ) до 175,0 МПа (1750 кгс/см 2 ); Рабочее давление    - при 3 х кратном запасе 22,5 - 58,0 МПа,    - при 4 х кратном запасе 17,0 - 43,5 МПа; Внутренний диаметр от 8 мм до 25 мм; Длина рукавов от 0,5 до 4 м. Рукава имеют 4 силовых слоя из латунированной проволоки. Рукава соответствуют международному стандарту МС ИСО 3862-80.

Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные ГОСТ 6286-73

Маслобензостойкие, Температура работоспособности от -50°С до +70°С. Для холодного климата от -60°C до +70° С. Рабочее давление от 10,0 до 35,0 МПа Внутренний диаметр от 4 мм до 38 мм Длина рукавов от 0,5 до 4 м. Рукава изготавливаются с одной и двумя металлическими оплетками из латунированной и смешанной проволоки.

Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные ТУ 38 305 123-98

Предназначены для подачи под давлением агрессивных сред. Маслобензостойкие Рабочая среда: бензин АИ-95, А-72, А-76, АИ-92, АИ-93; Температура работоспособности: от -40°C до +70°С; Внутренний диаметр: 12, 16, 18, 20; Рабочее давление: 0,5 МПа; Длина рукавов от 0,5 до 20,0 м по согласованию с заказчиком.

Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные ТУ 38 105 1731-86

Рабочая среда:    - Тип Б - бензин, керосин, минеральное масло на нефтяной основе;    -  Тип В - вода техническая, слабые растворы неорганических кислот и щелочей;    -  Тип Г - воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы;    -  Тип ВГ - горячая вода;    -  Тип П - пищевые вещества (молоко, спирт, вино, пиво, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода); Температура работоспособности:    -  Тип Б и Г от -45°C до +70°С    -  Тип В и ВГ от -35°C до +70°С    -  Тип П до +50°С; Рабочее давление от 0,63 до 2,0 МПа (от 6,3 до 20 кгс/см 2 ); Внутренний диаметр от 6,3 до 18 мм; Длина рукавов по согласованию с заказчиком. Нитяной каркас накладывается методом навивки. Наружный слой рукавов может быть изготовлен в цветном исполнении.

Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75

Применяются для подачи под давлением газов, жидкого топлива, кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов Рабочая среда:    - I класс - ацетилен, пропан, бутан, городской газ; - II класс - жидкое топливо, бензин А-72, уайт-спирит, керосин или их смесь;    - III класс - кислород. Рабочее давление:    - I, II классы - 0,63 МПа (6.3 кгс/см2); - III класс - 2,0 МПа (20 кгс/см 2 ); Работоспособны при температуре -35°С до +70°С; Для холодного климата от -55°C до +70°С; Внутренний диаметр от 6,3 мм до 12 мм: Длина рукавов по согласованию с заказчиком Наложение нитяного каркаса методом навивки. Наружный слой рукавов может быть изготовлен в цветном исполнении. Рукава соответствуют по всем требованиям международному стандарту ИСО 3821-77.

Рукава детали резиновые напорные прокладочной конструкции для автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин ТУ 381051909-89

Используются как соединительные муфты трубопроводов для автомобилей, тракторов и сельхозмашин. Маслобензостойкие Рабочая среда: воздух, жидкое топливо, масло на нефтяной основе, антифриз, вода. Рабочее давление: от 0,2 до 0,5 МПа Работоспособны при температуре -55° С до +100° С; Для холодного климата от -60 до +100° С; Рабочая длина от 0,5 до 2,0 м Внутренний диаметр от 6 до 70 мм.

Рукава резиновые для перемычек и кабелей сварочных машин ТУ 38 105 1116-86

Рукава предназначены для охлаждения и изоляции токопроводов друг от друга и от окружающих предметов. Типы рукавов: ВК, ВП, СП. Работоспособны при температуре до +100° С; Внутренний диаметр от 28 до 50 мм; Длина рукавов до 4 м. Внутренний резиновый слой этих рукавов характеризуется электрической прочностью н/м 1.0 кВ/мм

Рукава резиновые оплеточной конструкции для изделий специальной техники ТУ 005 280-87

Маслобензостойкие Рабочая среда: дизельное топливо, антифриз, вода техническая, масла на нефтяной основе. Температура работоспособности от -55° С до +120° С; Рабочее давление до 1,5 МПа (15 кгс/см 2 ); Внутренний диаметр от 4 мм до 48 мм; Длина рукавов до 2 м с нитяной оплеткой. Рукава с металлооплеткой выпускаются типа 4Т6-190 Длина рукавов с металлооплеткой от 0,5 до 4 м.

Рукава резиновые напорные для стендов водоохлаждения высокочастотных генераторов ТУ 38 105 748-86

Рукава обладают изоляционными свойствами. Рабочая среда - вода; Работоспособны при температуре -15°С до +65°С Рабочее давление 0,3 МПа (3,0 кгс/см2); Внутренний диаметр от 10 до 32 мм; Длина рукавов - по согласованию с заказчиком. Внутренние и наружные слои характеризуются электрической прочностью не менее 1,0 кВ/мм.

Рукава и муфты прокладочной конструкции (дюрит) ТУ 005 6016-87

Предназначены в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. Маслобензостойкие; Работоспособны при температуре -55° С до +120° С; Рабочее давление от 0,3 до 1,3 МПа (13 кгс/см); Внутренний диаметр от 4 мм до 90 мм; Длина рукавов от 0,5 м до 2,0 м.

Рукава резиновые напорные с нитяным усилием неармированные ГОСТ 10362-76

Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей.     Маслобензостойкие, кислотоустойчивые; Температура работоспособности от -50° С до +90° С; Для холодного климата от -60° С до +90° С; Рабочее давление от 1,6 МПа (16 кгс/см 2 ) до 4,0 МПа (40 кгс/см 2 ); Рукава выпускаются 2 конструкций:    - оплеточной - длина до 2 м (внутренним диаметром от 4 до 50 мм ),  навивочной - длина по согласованию с заказчиком.

Рукава напорные резиновые с тканевым каркасом обмоточной конструкции ТУ 38 30590-97

Рабочая среда:    - Класс I (Б) - бензин, керосин, топливо;    - Класс II (В) - вода техническая, растворы неорганических кислот и щелочей с концентрацией до 20% (кроме азотной);    - Класс III (ВГ) - вода горячая до +100° С;    - Класс IV (Г) - для подачи воздуха, газов;    - Класс VII (П) - для подачи пищевых веществ;    - Класс VIII (Ш) - для подачи слабощелочных и слабокислых растворов для штукатурных и малярных работ. Рабочее давление до 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ); Работоспособны при температуре    - Класс I (Б) от -35 до +70°С    - Класс II (В) u VII (П) до +50°С    - Класс III (ВО) до +100°С    - Класс IV (Г) и VIII (Ш) от -35°C до +50°С; Внутренний диаметр от 18 до 75 мм; Длина рукавов до 10 м. Текстильные полосы накладываются в противоположных направлениях.

Рукава резинотканевые обмоточной конструкции с металлическими спиралями ТУ 38 305 91-97

Рабочая среда: - Класс Б - керосин, бензины авиационные, автомобильные, топливо дизельное, масла на нефтяной основе; - Класс В - вода техническая;  - Класс КЩ - слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% по массе; - Класс П - для подачи пищевых продуктов Рабочее давление до 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ). Работоспособны при температуре:  - Класс Б, В, КЩ от -35 до +90° С ;  - Класс П до +50° С; Внутренний диаметр от 25 мм до 75 мм: Длина рукавов до 10 м. Рукава применяются для всасывания и нагнетания.

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79

Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов, и сыпучих материалов. Рабочая среда:    - класс Б (1) - бензин, керосин, масла на нефтяной основе;    - класс В (II) - вода техническая, растворы неорганических кислот и щелочей с концентрацией до 20% (кроме азотной);    - класс ВГ (III) - вода горячая до +100° С;    - класс Г (IV) - воздух, углекислый газ, азот, инертные газы;    - класс П (VII) - для подачи пищевых веществ;    - класс Ш (VIII) - для подачи слабощелочных и слабокислых растворов для штукатурных и малярных работ;    - класс Пар-1 (X) - для подачи насыщенного пара с температурой до +143° С;    - класс Пар-2 (X) - для подачи насыщенного пара с температурой до +175° С; Рабочее давление до 1,0 МПа (10 кгс/см2); Рабочее давление для класса Пар-1 (X) -0,3 МПа; Рабочее давление для класса Пар-2 (Х)-0,8 МПа; Внутренний диаметр от 16 до 50 мм, 160 мм Работоспособность при температуре:    - Класс Б (I) от -35°C до +70° С    - Класс В (II) и П(VII) до +50° С    - Класс ВГ (III) до +100°С    - Класс Г(IV) и Ш(VIII) от -35°C до +50° С    - Класс Пар-1 (X) до +143° С    - Класс Пар-2 (X) до +175° С Длина рукавов до 20 м для рукавов с внутренним диаметром от 16 до 50 мм и 6 м для рукавов с внутренним диаметром 160 мм

Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные ГОСТ 5398-76

Рукава с текстильным каркасом, с металлической спиралью имеют на концах мягкие манжеты для присоединения к арматуре. Рабочая среда:    - Класс Б - бензин, керосин, топливо;    - Класс В - вода техническая;    - Класс КЩ - слабые растворы неорганических кислот и щелочей с концентрацией до 20%;    - Класс П - для подачи пищевых веществ. Работоспособны при температуре -35° С до +90°С; Внутренний диаметр рукавов от 38 мм до 250 мм; Рабочее давление:0,3 МПа, 0,5 МПа, 1,0 МПа Длина всех рукавов внутренним диаметром: от 38 до 100 мм - 4 м, от 125 до 250 мм - 6 м. Рукава соответствуют международному стандарту ИСО 1823-75 за исключением определения удлинения при гидравлическом давлении и стойкости при воздействии озона.

Рукава напорные обмоточные для подачи насыщенного пара давлением до 0.8 МПа ТУ 38 305 100-97

Работоспособны: ПАР-1 до +143°С, ПАР-2 до +175°С; Внутренний диаметр 18, 25, 32, 38, 50 мм; Длина - 10 м Рукава соответствуют международным стандартам ИСО 2307-75, ИСО 1403-76 в части размеров и допускаемых отклонений ТУ 38 для внутренних диаметров рукавов.

Рукава напорные с нитяным каркасом облегченные ТУ 2554-108-05800952-97

Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей. Рабочее давление от 0,4 МПа до 2,0 МПа; Внутренний диаметр от 6,3 мм до 25 мм.

Рукава резиновые с нитяным усилием неармированные ГОСТ 1335-84

Для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена для подачи воздуха под давлением до 1 МПа. Рукава работают в любых климатических условиях при непрерывном воздействии температур от -55° С до +70° С; Внутренний диаметр: 25, 28, 35 мм; Длина до 2 м; Маслостойкие; Тип "Д" - для электропневматического тормоза (электропрочные).

Рукава резиновые оплеточной конструкции для авиационной техники ту 38 005 1515-92

Предназначены для гибкой связи трубопроводов и агрегатов различных систем летательных аппаратов и наземного оборудования. В зависимости от группы рукава выпускаются с металлическими и нитяными оплетками. Рабочая среда: масла на нефтяной основе, бензин, топливо, вода техническая, воздух; Работоспособны при температуре от -55° С до +100° С для воздуха от -55°C до +65° С для воды технической до +65° С Рабочее давление до 24 МПа (240 кгс/см2); Рукава выпускаются семи конструктивных групп: I, II, III, IV. V, 21,22 ; а также типов: П, М, Г, Т, У ; Внутренний диаметр рукавов:    - Группы I, II - от 4 до 32 мм;    - Группа III - от 20 до 38 мм;    - Группа IV - от 35 до 54 мм;    - Группа V - от 4 до 54 мм;    - Группа 21 - от 4 до 6 мм;    - Группа 22 - от 6 до 16 мм. Длина рукавов с металлоплетками от 0,5 до 2,2 м и по согласованию с заказчиком до 4 м, с нитяной оплеткой до 2,2 м.

Рукава резиновые напорные из смесей пищевого назначения в цветном исполнении для перекачки пива, молока, фруктовых соков и других безалкогольных напитков

Обмоточной конструкции ТУ 38 30590-97 - Рабочее давление до 1 МПа.    - Температура работоспособности до +50° С.  - рабочая длина: до 10 м    - Внутренний диаметр, мм - 25, 32, 38, 50. Прокладочной конструкции ТУ 38 30590-97    - Рабочее давление до 0.63 МПа.    - Температура работоспособности до +50° С.    - Рабочая длина: 4м.    - Внутренний диаметр, мм - 62. С нитяным каркасом длинномерные облегченные ТУ 38 1051731-86    - Рабочее давление от 0,16 до 2,0 МПа.    - Температура работоспособности до +50° С.    - Рабочая длина: от 15 до 50 м (в зависимости от диаметра).    - Внутренний диаметр, мм - от 6,3 до 20,0.