ГОСТ 20-85

ТУ 25 002 43283 095-96

ТУ 38-305103-96

ТУ 38305125-98

Применяются для транспортирования различных кусковых, сыпучих и штучных грузов: от руд черных и цветных металлов, крепких горных пород, угля, доломита до малоабразивных и неабразивных материалов.

Конвейерные ленты выпускаются: шириной от 400 до 2000 мм длиной до 200 метров толщиной от 5 до 30 мм.

Ленты изготавливаются на основе синтетических высокопрочных тканей с прочностью по основе 100-300 Н/мм на 1-8 прокладок. Специальная обработка ткани обеспечивает высокую прочность каркаса лент при расслоении

Примеры условного обозначения при заказе:

"2М-1200-4-ТК-200-2-5-2-М-РБ ГОСТ 20-85"

где:  2М-тип ленты; 1200-ширина ленты, мм; 4-количество прокладок;мТК-200-2-марка ткани; 5-толщина рабочей обкладки, мм; 2-толщина нерабочей обкладки, мм; М-класс морозостойкой резины; РБ- резиновый борт.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПУСКАЮТСЯ 3-Х ТИПОВ:

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ : Транспортирование известняка, доломита кусками размером до 500 мм руд черных и цветных металлов кусками до 350 мм и других крупнокусковых материалов, бревен до 900 мм, угля кусками до 700 мм и пород кусками до 500 мм.

Тип 1.2 ГОСТ 20-85 - общего назначения для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -45°С до +60°С. Особопрочные. Отличаются высокой прочностью и износостойкостью при достаточной гибкости.

Тип 1.2 М ГОСТ 20-85 - морозостойкие для эксплуатации при температуре от - 60°С до +60°С.

Тип 1.2 Ш ГОСТ 20-85 - трудновоспламеняющиеся, для эксплуатации в шахтах при температуре от -25°С до +60°С.

Технические характеристики ленты конвейерной, предназначенной для тяжелых условий эксплуатации:

| Условное обозначение ленты | Технические характеристики |  |  |  |  |  | Назначение: вид транспортируемого материала, груза | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина обкладки мм |  | Ширина мм | Количество прокладок | Вид борта | Вид ткани |  |  |
|  | Рабочая | Нерабочая |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 8,0 | 2,0 | 800-1600 | 3-6 | РБ | ТЛК-400-2 ТК-300-2 ТК-200-2 ТЛК-200 EP-200 | Известняк, доломит кусками размером до 500мм руды черных и цветных металлов кусками до 350мм и другие крупнокусковые материалы, бревена 0 до 900мм | Наличие брекерной прокладки |
|  | 6,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2М | 8,0 | 2,0 |  |  |  | ТЛК-400-2 ТК-300-2 ТК-200-2 EP-200 |  |  |
|  | 6,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2Ш 1.2ШМ | 6,5 | 3,5 |  | 3-6 |  | ТЛК-400-2 ТК-300-2 ТК-200-2 ТЛК-200 EP-200 | Уголь кусками размером до 700мм и породы кусками размером до 500мм антрацит кусками размером до 700 мм или порода кусками размером до 500мм |  |
|  | 4,5 | 3,5 |  | 2-6 |  |  |  |  |

ДЛЯ СРЕДНИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ: Транспортирование глины, цемента мягких пород и других малоабразивных материалов кусками до 150 мм, руд черных и цветных металлов, крепких горных пород кусками до 100 мм, известняка, доломита, кокса, агломерата, шихты, концентрата рудного и других высокооабразивных и абразивных материалов кусками размером до 150 мм.

Тип 2.1 ГОСТ 20-85 - общего назначения для эксплуатации при температуре от -45°С до +60°С.

Тип 2.2 ГОСТ 20-85 - общего назначения для эксплуатации при температуре от -45°С до +60°С.

Тип 2М ГОСТ 20-85 - морозостойкие для эксплуатации при температуре от  -60°С до +60°С.

Тип 2Ш ГОСТ 20-85 - трудновоспламеняющиеся для эксплуатации при температуре от -25°С до +60°С.

Тип 2Т1 ГОСТ 20-85 - теплостойкие для транспортирования материалов с температурой до +100°С. Температура эксплуатации от -25°С до +60°С.

Тип 2Т2 ГОСТ 20-85 - теплостойкие для транспортирования материалов с температурой до +150°С. Температура эксплуатации от -10°С до +60°С.

Тип 2ПТУК ТУ 25 002 43283 095-96 - улучшенного качества повышенной теплостойкости для транспортирования грузов с температурой до 200°С и кокса, содержащего куски красного каления, при температуре окружающего воздуха от -10°С до +60°С.

Тип 2МСТ ТУ 38-305103-96 - маслотеплостойкие конвейерные ленты предназначены для работы в контакте с индустриальными маслами (И-8А, И-20, И-40 и др.) при температуре окружающего воздуха от -25°С до +60°С и температуре транспортируемого груза не выше +100°С.

Технические характеристики ленты конвейерной, предназначенной для средних условий эксплуатации:

| Условное обозначение ленты | Технические характеристики |  |  |  |  |  | Назначение: вид транспортируемого материала, груза | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина обкладки мм |  | Ширина мм | Количество прокладок | Вид борта | Вид ткани |  |  |
|  | Рабочая | Нерабочая |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 6,0 | 2,0 | 400-1600 | 2-6 | РБ или НБ | ТК-200-2 ТК-300-2 ТЛК-200 EP-200 | Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100мм, известняк, доломит, кокс, агломерат,шихта, концентрат рудный, и др.высокоабразивные и абразивные материалы кусками размером до 150мм и штучные грузы |  |
|  | 8,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 5,0 | 2,0 |  |  | РБ или НБ | ТЛК-400-2, ТК-300-2, ТК-200-2, ТЛК-200, EP-200, БКНЛ-65 | Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малоабразивные материалы кусками до 150мм |  |
|  | 4,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2М | 8,0 | 2,0 |  |  | РБ или НБ |  |  |  |
|  | 6,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2Ш | 4,5 | 3,5 | 400-1600 | 2-6 | РБ или НБ | ТК-200-2, ТК-300-2, EP-200 | Уголь (Куски размером до 500мм) и породы (куски размером до 300мм) |  |
| 2Т1 | 8,0 | 2,0 | 400-1600 | 2-6 | РБ или НБ | ТК-200-2, ТК-300-2, EP-200 | Материалы с температурой до 100°С: высокоабразивные, абразивные, малоабразивные, неабразивные | Температура рабочей обкладки теплостойких лент в месте разгрузки не должна превышать 80°С |
|  | 6,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2Т2 | 8,0 | 2,0 | 300-1600 | 2-6 | РБ или НБ | ТК-200-2, EP-200 | Материалы с температурой до 150°С: высокоабразивные, абразивные, малоабразивные, неабразивные | Температура рабочей обкладки теплостойких лент в месте разгрузки не должна превышать 100°С |
|  | 6,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2ПТУК | 8,0 | 2,0 | 400-1600 | 3-8 | РБ или НБ | ТК-200-2, ТК-300-2, EP-200 | Транспортирование грузов с температурой до плюс 200°С и кокса содержащего куски красного каления |  |
|  | 6,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2МСТ | 4,0 | 2,0 | 400-1600 | 2-8 | РБ | ТК-200-2, EP-200 | Транспортирование маслянистых грузов | Температура транспортируемого груза не выше 100°С |

ДЛЯ ЛЕГКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ: Транспортирование малоабразивных материалов, в том числе продуктов сельского хозяйства, неабразивных мелких, сыпучих и пакетированных материалов.

Тип 2Л ГОСТ 20-85 - общего назначения предназначены для эксплуатации при температуре от -45°С до +60°С.

Тип 2 ЛМ ГОСТ 20-85 - морозостойкие предназначены для эксплуатации при температуре от -60°С до +60°С.

Тип 3 ТУ 38305125-98 - общего назначения предназначена для эксплуатации при температуре от -45°С до +60°С.

Тип 2П1, ЗП1 ТУ 38305125-98 - пищевая, с классом обкладочной резины П1. Предназначена для транспортирования упакованных и неупакованных пищевых продуктов (мясных, рыбных, молочных) при температуре от  -40°С до +60°С.

Технические характеристики ленты конвейерной, предназначенной для легких условий эксплуатации:

| Условное обозначение ленты | Технические характеристики |  |  |  |  |  | Назначение: вид транспортируемого материала, груза | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина обкладки мм |  | Ширина мм | Количество прокладок | Вид борта | Вид ткани |  |  |
|  | Рабочая | Нерабочая |  |  |  |  |  |  |
| 2Л, 2ЛМ | 4,0 | 2,0 | 400-1200 | 2-6 | РБ или НБ | ТК-200-2 EP-200 БКНЛ-65 | Малоабразивные материалы, в том числе продукты сельского хозяйства, неабразивные мелкие сыпучие и пакетированные материалы. |  |
|  | 3,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3,0 | 0 | 400-1200 | 2-6 | НБ |  | Для транспортирования малоабразивных (бурый, каменный уголь, земля, глина и др.) и неабразивных (опилки, щепа, мелкие пакетированные грузы и др.) грузов. |  |
|  | 2,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2П1 | 4,0 | 2,0 | 400-1200 | 2-6 | РБ или НБ | ТК-200-2 EP-200 | Для транспортирования упакованных и неупакованных пищевых продуктов: мясных, рыбных, молочных и др | Черных и светлых тонов |
|  | 3,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| ЗП1 | 3,0 | 0 |  |  | НБ |  |  |  |
|  | 2,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |